Начало формы.

|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОИЗВОДСТВЕННОМ НОРМИРОВАНИИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СНиП 5.01.18-86 Заменено с 01.01.96 СНиП 82-01-95 (Постановление 18-60 от 20.06.95) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР Москва 1987 СНиП 5.01.18-86. Положение о производственном нормировании расхода материалов в строительстве / Госстрой СССР. - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1987. РАЗРАБОТАНЫ НИИЭС Госстроя СССР (руководители темы - кандидаты техн. наук С.И. Березин, Н.Н. Ишунин), НИИЖБ Госстроя СССР (руководители темы - кандидаты техн. наук М.И. Бруссер, А.Н. Савицкий). ВНЕСЕНЫ НИИЭС Госстроя СССР. ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Отделом нормирования материально-технических ресурсов Госстроя СССР (М.В. Жгиров, Ю.Ф. Кудрявцев). С введением в действие Положения о производственном нормировании расхода материалов в строительстве (СНиП 5.01.18-86 утрачивают силу Методические указания по техническому нормированию расхода материалов в строительстве (СН 485-76). При пользовании нормативным документом следует учитывать утвержденные изменения строительных норм и правил и государственных стандартов, публикуемые в журнале „Бюллетень строительной техники", „Сборнике изменений к строительным нормам и правилам" Госстроя СССР и информационном указателе „Государственные стандарты СССР" Госстандарта СССР. Государственный строительный комитет СССР (Госстрой СССР); Строительные нормы и правила; СНиП 5.01.18-86. Положение о производственном нормировании расхода материалов в строительстве; Взамен СН 485-76. # 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 1.1. Настоящим Положением устанавливается единая система разработки, утверждения, применения и пересмотра производственных норм расхода материалов в строительстве с целью обеспечения экономного и рационального использования материальных ресурсов. 1.2. Производственные нормы расхода материалов - это разработанный методами технического нормирования и утвержденный в установленном порядке предельно допустимый расход материалов на производство единицы продукции заданного качества при прогрессивном уровне техники, технологии и организации строительного производства и применении материалов, качество которых соответствует требованиям стандартов и нормативных документов. Производственные нормы нельзя устанавливать на основе фактических затрат материалов по данным статистической или бухгалтерской отчетности. 1.3. Производственные нормы расхода материалов применяются непосредственно в строительно-монтажных организациях и на предприятиях строительной индустрии и предназначаются для: определения нормативной потребности в материальных ресурсах, необходимых для выполнения заданного объема работ (выпуска продукции); обеспечения строительных участков, бригад, отдельных рабочих материальными ресурсами в соответствии с нормативной потребностью; определения экономии или перерасхода материалов путем сопоставления фактического и нормативного их расходов на выполненный объем работ (выпуск продукции); премирования работников строительно-монтажных организаций и предприятий стройиндустрии за экономию материальных ресурсов; обеспечения контроля за правильностью списания материалов на себестоимость строительно-монтажных работ (выпуска продукции); проведения анализа производственно-хозяйственной деятельности организаций с целью усиления контроля за рациональным и экономным расходованием материалов. Помимо указанного, производственные нормы применяются для расчета нормативной потребности в материалах на стадии проектирования, при разработке нормативно-технической документации и инженерной подготовке производства, определении экономической эффективности проектных решений, разработке планов оргтехмероприятий, внедрения новой техники и сметных норм расхода материалов. Внесены, Научно-исследовательским институтом экономики строительства (НИИЭС) Госстроя СССР; Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 25 декабря 1986 г. № 60; Срок введения в действие 1 июля 1987 г.. 1.4. Производственные нормы учитывают расход материалов в натуральном выражении (в единицах массы, объема, в штуках и т.д.) и состоят из чистой нормы расхода и нормы трудноустранимых отходов и потерь. 1.4.1. Чистая норма расхода материалов - это количество материалов, необходимое для производства единицы продукции строительного (строительно-монтажного) процесса или операции в соответствии с требованиями проектной документации и правил организации, производства и приемки работ без учета всех видов отходов и потерь материалов, образующихся на всех стадиях подготовки и выполнения этого строительного процесса (операции). 1.4.2. К трудноустранимым отходам и потерям материалов относятся потери, возникновение которых неизбежно при данной технологии строительного процесса (операции) и дальнейшее их использование для выполнения этого процесса не представляется возможным (отходы стекла при нарезке немерных стекол; потери электродов на угар, разбрызгивание и шлакообразование при производстве сварочных работ; остатки краски на кисти при выполнении малярных работ и т.д.). 1.4.3. Отходы и потери (в том числе и трудноустранимые), которые могут быть использованы для выполнения других строительных процессов или операций, учитываются в производственных нормах в виде «возврата материалов» (отходы стекла для изготовления жилок при устройстве мозаичных полов; отходы линолеума и релина для настилки полов в подсобных помещениях и т.п.). 1.4.4. В производственные нормы не должны включаться потери и отходы, обусловленные отступлением от регламентированных технологических процессов и режимов работы, нарушением установленных правил организации, производства и приемки работ, применением некачественных материалов. 1.5. Производственные нормы расхода материалов разрабатываются по видам строительно-монтажных работ в привязке по номенклатуре к действующим сборникам ЕНиР, ВНиР и ЕРЕР. 1.6. Производственные нормы расхода материалов должны учитывать трудноустранимые потери и отходы, образующиеся в пределах строительной площадки при: транспортировании материалов от приобъектного склада до рабочего места; подготовке материалов к выполнению производственного процесса (раскрой, обрезка, распиливание и др.); выполнении самого производственного процесса. 1.7. В производственных нормах расхода материалов не учитываются потери и отходы материалов, образующиеся при транспортировании от поставщика до приобъектного склада строительной площадки. 1.8. Материалы на ремонтно-эксплуатационные и производственно-эксплуатационные нужды в части изготовления, ремонта и эксплуатации оснастки, приспособлений, стендов, средств механизации и т.п. не входят в состав производственных норм расхода материалов, и расход их определяется отдельными расчетами. # 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ, ПРИМЕНЕНИЯ И ПЕРЕСМОТРА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ НОРМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 2.1. Производственные нормы расхода материалов в строительстве подразделяются на следующие виды норм: общие производственные нормы расхода материалов, применяемые в организациях всех министерств и ведомств независимо от ведомственной подчиненности; ведомственные производственные нормы расхода материалов, используемые во всех или группе организаций отдельного министерства (ведомства); местные производственные нормы расхода материалов, применяемые только в отдельной организации министерства (ведомства). При этом ведомственные производственные нормы расхода материалов разрабатываются на строительно-монтажные процессы (операции), отсутствующие в номенклатуре общих норм, а местные нормы - на процессы (операции), отсутствующие в номенклатуре общих и ведомственных норм. 2.2. Разработка производственных норм расхода материалов осуществляется министерствами, ведомствами СССР и союзных республик, советами министров союзных республик, исполкомами Советов народных депутатов с привлечением в качестве исполнителей подведомственных им организаций. 2.3. Номенклатура общих производственных норм расхода материалов по видам строительно-монтажных работ и министерство (ведомство) - разработчик норм определяются Госстроем СССР по согласованию с соответствующим министерством (ведомством). 2.4. Утверждение производственных норм расхода материалов и введение их в действие осуществляются в следующем порядке: общие производственные нормы расхода материалов утверждаются министерством (ведомством) - разработчиком норм по согласованию с Госстроем СССР. Введение в действие общих норм в других министерствах (ведомствах) оформляется соответствующим приказом (распоряжением) без дополнительного согласования с Госстроем СССР; ведомственные производственные нормы расхода материалов утверждаются министерством (ведомством) или по его разрешению подведомственным главным управлением строительства, территориальным управлением строительства, производственным объединением; местные производственные нормы расхода материалов утверждаются руководителем строительной организации, наделенной правами государственного социалистического производственного предприятия (в строительстве к предприятиям, как правило, относятся трест, предприятие стройиндустрии). 2.5. Производственные нормы расхода материалов подлежат пересмотру по мере внедрения новых технологических процессов, повышения уровня организации строительного производства, изменения свойств и видов материалов, позволяющих уменьшить их расход на единицу продукции, но не реже одного раза в три года. 2.6. В соответствии с настоящим Положением министерства и ведомства могут разрабатывать и по согласованию с НИИЭС Госстроя СССР утверждать методические указания по производственному нормированию расхода материалов с учетом специфики работ, выполняемых подведомственными им организациями и предприятиями. 2.7. В целях обеспечения контроля за применением и соблюдением производственных норм расхода материалов министерства и ведомства должны осуществлять: координацию разработки ведомственных производственных норм в системе подведомственных организаций; обеспечение подведомственных организаций сборниками общих и ведомственных производственных норм; проверки применения и соблюдения производственных норм расхода материалов. 2.8. Методическое руководство разработкой производственных норм расхода материалов в строительстве осуществляется головной научно-исследовательской организацией в области нормирования расхода материалов - НИИЭС Госстроя СССР. # 3. ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ НОРМ РАСХОДА ЦЕМЕНТА ДЛЯ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ 3.1. Производственные нормы расхода цемента включают чистый расход цемента, необходимый для изготовления 1 м3 бетона в плотном теле или растворной смеси, и трудноустранимые потери и отходы цемента. Чистый расход цемента должен определяться на основании результатов подбора состава бетона в соответствии с требованиями ГОСТ 27006-86. 3.2. Трудноустранимыми потерями и отходами цемента являются потери, неизбежные на данной стадии технологического процесса при производстве и потреблении бетонных и растворных смесей. К ним относятся потери цемента бетонных и растворных смесей (при исправном оборудовании) в технологических линиях, в том числе при междусменной очистке оборудования, средств транспорта и расходных бункеров, потери от распыления при внутризаводском транспортировании, при формовании конструкций, а также другие потери, связанные с технологией производства. 3.3. Трудноустранимые технологические потери цемента в процессе разработки производственных норм определяются методами технического нормирования и утверждаются ежегодно по каждому потребителю цемента их вышестоящими организациями. Министерства (ведомства) имеют право устанавливать предельный уровень трудноустранимых потерь и отходов цемента для подведомственных им организаций. 3.4. В производственные нормы расхода цемента не включаются потери, вызванные отступлением от установленных правил технологии и организации производства, и расход цемента, связанный с изготовлением и испытанием опытных и контрольных конструкций и образцов. 3.5. Производственные нормы расхода цемента должны разрабатываться на основе прогрессивных технологических и организационных решений по производству бетонных работ и изготовлению бетонных и железобетонных конструкций. 3.6. Нормы должны рассчитываться на средний уровень прочности по ГОСТ 18105-86, соответствующий однородности и прочности бетона, достигнутых за предшествующий период. В целях снижения расхода цемента при разработке производственных норм следует предусматривать применение: цементов соответствующих видов и марок, наиболее эффективных в конкретных условиях производства; пластификаторов и ускорителей, повышающих плотность, улучшающих структуру бетона и способствующих снижению расхода цемента; зол ТЭС, тонкомолотых песков и других микронаполнителей; эффективных способов и режимов тепловлажностной обработки изделий, последующего нарастания прочности пропаренного бетона, в том числе двухстадийную тепловую обработку. 3.7. Производственные нормы расхода цемента должны быть разработаны отдельно по каждому виду конструкций и изделий с учетом следующих параметров бетона (раствора), материалов и технологии производства: по видам, классам (маркам) бетона (раствора), величине отпускной и передаточной прочности бетона сборных конструкций, морозостойкости, водонепроницаемости и по другим нормируемым свойствам бетонной смеси, бетона или раствора; по срокам и условиям достижения заданных свойств бетона и раствора; по видам и маркам применяемых цементов и по цементным заводам; по видам крупности и качественным характеристикам заполнителей и по карьерам. 3.8. Производственные нормы расхода цемента разрабатываются и утверждаются ежегодно для каждого предприятия, изготовляющего конструкции, изделия, бетонные или растворные смеси. К нормам должна быть приложена объяснительная записка с обоснованием характеристик бетона или раствора, определяющих расход цемента, характеристикой применяемых материалов для бетона и результатами подбора составов бетона. Утвержденные производственные нормы расхода цемента и обосновывающие их документы хранятся в строительных организациях (заводах) в соответствии с правилами хранения технической документации и предъявляются представителям контролирующих организаций по их требованию. 3.9. Прогрессивность разрабатываемых производственных норм расхода цемента оценивается на основе их сопоставления с Типовыми нормами расхода цемента для приготовления бетонов сборных и монолитных бетонных, железобетонных изделий и конструкций (СНиП 5.01.23-83). В случае, когда чистый расход цемента в составе производственной нормы не превышает расход, определенный по Типовым нормам с учетом необходимых поправочных коэффициентов, производственная норма утверждается руководителем предприятия (организации) без согласования с вышестоящей организацией. В случае превышения величины чистого расхода цемента в производственной норме по сравнению с Типовыми нормами до утверждения производственных норм расхода цемента должны быть выявлены причины увеличения расхода цемента и разработаны оргтехмероприятия по их устранению. В этих случаях утверждение производственных норм расхода цемента осуществляется на срок не более шести месяцев вышестоящей по подчиненности организацией. Повторное утверждение производственных норм, превышающих типовые, осуществляется на уровне министерства (ведомства) СССР и союзной республики. 3.10. Текущий контроль за расходом цемента для изготовления бетона и раствора должен осуществляться вышестоящей организацией не реже чем один раз в квартал, при этом определяются: количество фактически израсходованного и списанного на производство цемента по видам и маркам; нормативный (по утвержденным производственным нормам) расход цемента на выпущенный объем продукции, определяемый при производстве товарной бетонной смеси или раствора по количеству изготовленной бетонной или растворной смеси, а при производстве сборных и монолитных конструкций - по их проектному объему в плотном теле. Сопоставление фактического и нормативного расходов цемента определяет его перерасход или экономию в процессе производства. При перерасходе цемента определяется общий объем перерасхода за отчетный период, в том числе по причинам (нарушение технологических режимов производства, брак, несоответствие качества материалов для бетона качеству, принятому при разработке производственных норм, и т.д.) и принимаются конкретные меры по устранению допущенного перерасхода. СОДЕРЖАНИЕ 1. Общие указания. 1 2. Организация разработки, утверждения, применения и пересмотра производственных норм расхода материалов в строительстве. 3 3. Особенности разработки и утверждения производственных норм расхода цемента для бетонных смесей железобетонных и бетонных конструкций и строительных растворов. 4. МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МИНСТРОЙ РОССИИ 117987, ГСП-1. Москва, ул. Строителей, 8, корп. 2 22.06.95 № ВБ-12-185 На № _________________________________ О введении в действие СНиП 82-01-95; Министерства и ведомства Российской Федерации, проектные организации, строительные концерны, корпорации и ассоциации (по списку) Органы исполнительной власти республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономных образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга (по списку). Министерство строительства Российской Федерации доводит до сведения, что постановлением Минстроя России от 20.06.95 г. № 18-60 с 01 января 1996 г. вводятся в действие строительные нормы и правила «Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения» (СНиП 82-01-95), разработанные в качестве подсистемы общей Системы нормативных документов в строительстве (СНиП 10-01-94). СНиП 82-01-95 устанавливают комплекс норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве, а также состав, основные методологические положения, порядок разработки, пересмотра норм и нормативов, области их применения. Положения вводимого в действие нормативного документа обязательны для органов управления, предприятий, организаций и объединений независимо от организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности. С вводом в действие СНиП 82-01-95 отменяется «Положение о производственном нормировании расхода материалов в строительстве» (СНиП 5.01.18-86), утвержденное постановлением Госстроя СССР от 25.12.86 г. № 60. Одновременно сообщается, что издание и распространение СНиП 82-01-95 по заявкам пользователей будет осуществляться: Государственным предприятием «Центр проектной продукции массового применения» (ГП ЦПП) - 127238, Москва, Дмитровское шоссе, 46, корп. 2. Телефоны для справок: 482-42-97, 482-17-02; Информационным научно-производственным агентством Главного управления по подготовке кадров для государственной службы при Совете Министров - Правительстве Российской Федерации - 117949, Москва, ГСП, ул. Большая Якиманка, 38-а. Телефон для справок: 238-17-55. Заместитель Министра В.А. Балакин Антоненков 930-55-82 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Copyright © 2008-2011, www.infosait.ru; Инструкции по охране труда; госты, стандарты.