ГОСТ 17375-2001 
(ИСО 3419-81)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ 
ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ

ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ 
ТИПА 3D (R ≈ 1,5 DN)

КОНСТРУКЦИЯ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

Минск

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН ОАО «Корпорация МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ»

ВНЕСЕН Государственным комитетом Российской Федерации по стандартизации и метрологии

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 20 от 1 ноября 2001 г.)

За принятие проголосовали:

	Наименование государства
	Наименование национального органа по стандартизации

	Азербайджанская Республика
	Азгосстандарт

	Республика Армения
	Армгосстандарт

	Республика Беларусь
	Госстандарт Республики Беларусь

	Грузия
	Грузстандарт

	Республика Казахстан
	Госстандарт Республики Казахстан

	Кыргызская Республика
	Кыргызстандарт

	Республика Молдова
	Молдовастандарт

	Российская Федерация
	Госстандарт России

	Туркменистан
	Главгосслужба «Туркменстандартлары»

	Республика Узбекистан
	Узгосстандарт

	Украина
	Госстандарт Украины


3 Стандарт соответствует ИСО 3419-81 «Фитинги из легированной и нелегированной стали приварные встык» в части конструкции отводов
4 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 27 мая 2002 г. № 205-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 2003 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 17375-83
ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой 
и низколегированной стали
ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ТИПА 3D (R ≈ 1,5 DN)

Конструкция
Carbon and low-alloy steel butt-welding fittings. Sharply curved bends type 3D (R ≈ 1,5 DN). Design
Дата введения 2003-01-01
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на бесшовные приварные отводы из углеродистой и низколегированной стали типа 3D с R ≈ 1,5 DN и θ = 45°, θ = 60°, θ = 90° и θ = 180°, изготавливаемые из труб методами штамповки или протяжки по рогообразному сердечнику.
Область применения отводов - в соответствии с разделом 1 ГОСТ 17380.
Требования пункта 4.1 и раздела 5 являются обязательными, остальные требования - рекомендуемыми.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использована ссылка на ГОСТ 17380-2001. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия
3 Определения, обозначения и сокращения
Термины, их определения, обозначения и сокращения - по ГОСТ 17380.
4 Конструкция и размеры
4.1 Конструкция и размеры отводов должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблицах 1 и 2.
[image: image1.png]



Рисунок 1

Таблица 1 - Отводы исполнения 1
Размеры в миллиметрах
	DN
	D
	T
	F = R
	H
	С
	В
	Масса, кг, отвода с θ

	
	
	
	
	
	
	
	45°
	90°
	180°

	15
	21,3
	2,0
	28
	14
	56
	38
	0,02
	0,04
	0,08

	
	
	3,2
	
	
	
	
	0,03
	0,06
	0,12

	
	
	4,0
	
	
	
	
	0,04
	0,07
	0,14

	20
	26,9
	2,0
	29
	14
	58
	43
	0,03
	0,06
	0,11

	
	
	3,2
	
	
	
	
	0,04
	0,08
	0,17

	
	
	4,0
	
	
	
	
	0,06
	0,10
	0,20

	25
	33,7
	2,3
	38
	18
	76
	56
	0,05
	0,11
	0,21

	
	
	3,2
	
	
	
	
	0,08
	0,16
	0,32

	
	
	4,5
	
	
	
	
	0,09
	0,19
	0,38

	32
	42,4
	2,6
	48
	23
	96
	69
	0,10
	0,19
	0,39

	
	
	3,6
	
	
	
	
	0,13
	0,26
	0,52

	
	
	5,0
	
	
	
	
	0,17
	0,35
	0,60

	40
	48,3
	2,6
	57
	29
	114
	82
	0,13
	0,26
	0,53

	
	
	3,6
	
	
	
	
	0,18
	0,36
	0,72

	
	
	5,0
	
	
	
	
	0,24
	0,47
	0,95

	50
	60,3
	2,9
	76
	35
	152
	106
	0,25
	0,50
	0,99

	
	
	4,0
	
	
	
	
	0,33
	0,67
	1,30

	
	
	5,6
	
	
	
	
	0,50
	0,89
	1,80

	65
	76,1
	2,9
	95
	44
	190
	133
	0,40
	0,79
	1,60

	
	
	5,0
	
	
	
	
	0,72
	1,50
	2,90

	
	
	7,1
	
	
	
	
	0,90
	1,80
	3,60

	80
	88,9
	3,2
	114
	51
	228
	159
	0,60
	1,20
	2,40

	
	
	5,6
	
	
	
	
	1,00
	2,10
	4,10

	
	
	8,0
	
	
	
	
	1,40
	2,80
	5,70

	100
	114,3
	3,6
	152
	64
	304
	210
	1,20
	2,40
	4,70

	
	
	6,3
	
	
	
	
	2,00
	4,00
	8,00

	
	
	8,8
	
	
	
	
	2,80
	5,40
	11,00

	125
	139,7
	4,0
	190
	79
	380
	260
	2,00
	4,00
	8,00

	
	
	6,3
	
	
	
	
	3,10
	6,20
	12,00

	
	
	10,0
	
	
	
	
	4,80
	9,60
	19,00

	150
	168,3
	4,5
	229
	95
	457
	313
	3,20
	6,50
	13,00

	
	
	7,1
	
	
	
	
	5,10
	10,00
	20,00

	
	
	11,0
	
	
	
	
	7,70
	15,00
	31,00

	200
	219,1
	6,3
	305
	127
	610
	414
	8,00
	16,00
	32,00

	
	
	8,0
	
	
	
	
	9,90
	20,00
	40,00

	
	
	12,5
	
	
	
	
	14,00
	31,00
	61,00

	250
	273,0
	6,3
	381
	159
	762
	518
	12,00
	25,00
	50,00

	
	
	10,0
	
	
	
	
	19,00
	39,00
	78,00

	300
	323,9
	7,1
	457
	190
	914
	619
	20,00
	40,00
	80,00

	
	
	10,0
	
	
	
	
	28,00
	56,00
	111,00

	350
	355,6
	8,0
	533
	222
	1066
	711
	24,00
	57,00
	114,00

	
	
	11,0
	
	
	
	
	39,00
	78,00
	156,00

	400
	406,4
	8,8
	610
	254
	1220
	813
	41,00
	82,00
	165,00

	
	
	12,5
	
	
	
	
	58,00
	117,00
	234,00

	450
	457,0
	10,0
	686
	286
	1372
	914
	59,00
	119,00
	237,00

	500
	508,0
	11,0
	762
	318
	1524
	1016
	81,00
	162,00
	323,00

	600
	610,0
	12,5
	914
	381
	1828
	1219
	133,00
	266,00
	531,00

	700
	711,0
	-
	1067
	444
	2134
	1422
	-
	-
	-

	800
	813,0
	-
	1219
	507
	2238
	-
	-
	-
	-

	900
	914,0
	-
	1372
	570
	2744
	-
	-
	-
	-

	1000
	1016,0
	-
	1524
	634
	3048
	-
	-
	-
	-

	Примечания

1 Масса приведена для справок.

2 Отводы с θ = 60° исполнения 1 не предусматриваются.


Таблица 2 - Отводы исполнения 2
Размеры в миллиметрах
	DN
	D
	Т
	F = R
	W
	Н
	С
	В
	Масса отвода с θ = 90°, кг

	25
	32
	2,0
	38
	22
	18
	76
	56
	0,1

	
	
	2,5
	
	
	
	
	
	0,2

	
	
	3,0
	
	
	
	
	
	0,2

	
	
	3,5
	
	
	
	
	
	0,2

	32
	38
	2,0
	48
	28
	23
	96
	69
	0,2

	
	
	2,5
	
	
	
	
	
	0,2

	
	
	3,0
	
	
	
	
	
	0,2

	
	
	3,5
	
	
	
	
	
	0,3

	
	
	4,0
	
	
	
	
	
	0,3

	40
	45
	2,5
	60
	35
	25
	120
	83
	0,3

	
	
	3,0
	
	
	
	
	
	0,3

	
	
	3,5
	
	
	
	
	
	0,4

	
	
	4,0
	
	
	
	
	
	0,4

	
	
	5,0
	
	
	
	
	
	0,5

	50
	57
	2,5
	75
	43
	80
	150
	104
	0,4

	
	
	3,0
	
	
	
	
	
	0,5

	
	
	3,5
	
	
	
	
	
	0,6

	
	
	4,0
	
	
	
	
	
	0,7

	
	
	4,5
	
	
	
	
	
	0,7

	
	
	5,0
	
	
	
	
	
	0,8

	
	
	5,5
	
	
	
	
	
	0,9

	
	
	6,0
	
	
	
	
	
	1,0

	65
	76
	3,0
	100
	57
	41
	200
	138
	0,8

	
	
	3,5
	
	
	
	
	
	1,0

	
	
	4,0
	
	
	
	
	
	1,1

	
	
	4,5
	
	
	
	
	
	1,3

	
	
	5,0
	
	
	
	
	
	1,4

	
	
	5,5
	
	
	
	
	
	1,6

	
	
	6,0
	
	
	
	
	
	1,7

	
	
	7,0
	
	
	
	
	
	2,0

	
	
	8,0
	
	
	
	
	
	2,2

	80
	89
	3,0
	120
	69
	50
	240
	165
	1,2

	
	
	3,5
	
	
	
	
	
	1,4

	
	
	4,0
	
	
	
	
	
	1,5

	
	
	4,5
	
	
	
	
	
	1,7

	
	
	5,0
	
	
	
	
	
	1,9

	
	
	5,5
	
	
	
	
	
	2,1

	
	
	6,0
	
	
	
	
	
	2,3

	
	
	7,0
	
	
	
	
	
	2,7

	
	
	8,0
	
	
	
	
	
	3,0

	100
	102
	3,5
	150
	87
	62
	300
	201
	2,1

	
	
	4,0
	
	
	
	
	
	2,4

	
	
	4,5
	
	
	
	
	
	2,6

	
	
	5,0
	
	
	
	
	
	2,9

	
	
	6,0
	
	
	
	
	
	3,4

	
	
	7,0
	
	
	
	
	
	3,9

	
	
	8,0
	
	
	
	
	
	4,5

	
	
	9,0
	
	
	
	
	
	5,0

	
	
	10,0
	
	
	
	
	
	5,5

	
	108
	3,5
	
	
	
	
	204
	2,2

	
	
	4,0
	
	
	
	
	
	2,5

	
	
	4,5
	
	
	
	
	
	2,8

	
	
	50
	
	
	
	
	
	3,1

	
	
	6,0
	
	
	
	
	
	3,6

	
	
	7,0
	
	
	
	
	
	4,1

	
	
	8,0
	
	
	
	
	
	4,7

	
	
	9,0
	
	
	
	
	
	5,3

	
	
	10,0
	
	
	
	
	
	5,8

	
	114
	3,5
	
	
	
	
	207
	2,2

	
	
	4,0
	
	
	
	
	
	2,6

	
	
	4,5
	
	
	
	
	
	2,9

	
	
	5,0
	
	
	
	
	
	3,3

	
	
	6,0
	
	
	
	
	
	3,8

	
	
	7,0
	
	
	
	
	
	4,4

	
	
	8,0
	
	
	
	
	
	5,0

	
	
	9,0
	
	
	
	
	
	5,7

	
	
	10,0
	
	
	
	
	
	6,1

	125
	133
	3,5
	190
	110
	79
	380
	257
	3,3

	
	
	4,0
	
	
	
	
	
	3,8

	
	
	4,5
	
	
	
	
	
	4,3

	
	
	5,0
	
	
	
	
	
	4,8

	
	
	6,0
	
	
	
	
	
	5,7

	
	
	7,0
	
	
	
	
	
	6,5

	
	
	8,0
	
	
	
	
	
	7,4

	
	
	9,0
	
	
	
	
	
	8,2

	
	
	10,0
	
	
	
	
	
	9,1

	
	
	11,0
	
	
	
	
	
	10,0

	
	
	12,0
	
	
	
	
	
	11,0

	150
	159
	4,0
	225
	130
	93
	450
	305
	5,4

	
	
	4,5
	
	
	
	
	
	6,1

	
	
	5,0
	
	
	
	
	
	6,7

	
	
	6,0
	
	
	
	
	
	8,1

	
	
	7,0
	
	
	
	
	
	9,4

	
	
	8,0
	
	
	
	
	
	11,0

	
	
	9,0
	
	
	
	
	
	12,0

	
	
	10,0
	
	
	
	
	
	13,0

	
	
	11,0
	
	
	
	
	
	14,0

	
	
	12,0
	
	
	
	
	
	16,0

	
	
	13,0
	
	
	
	
	
	17,0

	
	
	14,0
	
	
	
	
	
	18,0

	
	168
	4,0
	
	
	
	
	
	5,6

	
	
	4,5
	
	
	
	
	
	6,4

	
	
	5,0
	
	
	
	
	
	7,1

	
	
	6,0
	
	
	
	
	
	8,5

	
	
	7,0
	
	
	
	
	
	9,8

	
	
	8,0
	
	
	
	
	
	11,2

	
	
	9,0
	
	
	
	
	
	12,5

	
	
	10,0
	
	
	
	
	
	14,0

	
	
	11,0
	
	
	
	
	
	15,0

	
	
	12,0
	
	
	
	
	
	16,0

	
	
	13,0
	
	
	
	
	
	17,5

	
	
	14,0
	
	
	
	
	
	19,0

	200
	219
	5,0
	300
	173
	124
	600
	410
	13,0

	
	
	6,0
	
	
	
	
	
	15,0

	
	
	7,0
	
	
	
	
	
	17,0

	
	
	8,0
	
	
	
	
	
	20,0

	
	
	9,0
	
	
	
	
	
	22,0

	
	
	10,0
	
	
	
	
	
	25,0

	
	
	11,0
	
	
	
	
	
	27,0

	
	
	12,0
	
	
	
	
	
	29,0

	
	
	13,0
	
	
	
	
	
	32,0

	
	
	14,0
	
	
	
	
	
	34,0

	
	
	15,0
	
	
	
	
	
	37,0

	
	
	16,0
	
	
	
	
	
	39,0

	
	
	17,0
	
	
	
	
	
	42,0

	
	
	18,0
	
	
	
	
	
	44,0

	250
	273
	6,0
	375
	217
	155
	750
	512
	23,0

	
	
	7,0
	
	
	
	
	
	27,0

	
	
	8,0
	
	
	
	
	
	31,0

	
	
	9,0
	
	
	
	
	
	35,0

	
	
	10,0
	
	
	
	
	
	39,0

	
	
	11,0
	
	
	
	
	
	43,0

	
	
	12,0
	
	
	
	
	
	46,0

	
	
	13,0
	
	
	
	
	
	50,0

	
	
	14,0
	
	
	
	
	
	54,0

	
	
	15,0
	
	
	
	
	
	58,0

	
	
	16,0
	
	
	
	
	
	61,0

	
	
	17,0
	
	
	
	
	
	66,0

	
	
	18,0
	
	
	
	
	
	70,0

	
	
	20,0
	
	
	
	
	
	78,0

	
	
	22,0
	
	
	
	
	
	85,0

	300
	325
	7,0
	450
	260
	186
	900
	613
	39,0

	
	
	8,0
	
	
	
	
	
	45,0

	
	
	9,0
	
	
	
	
	
	50,0

	
	
	10,0
	
	
	
	
	
	56,0

	
	
	11,0
	
	
	
	
	
	61,0

	
	
	12,0
	
	
	
	
	
	66,0

	
	
	13,0
	
	
	
	
	
	72,0

	
	
	14,0
	
	
	
	
	
	77,0

	
	
	15,0
	
	
	
	
	
	82,0


	
	
	16,0
	
	
	
	
	
	87,0

	
	
	17,0
	
	
	
	
	
	92,0

	
	
	18,0
	
	
	
	
	
	96,0

	
	
	20,0
	
	
	
	
	
	107,0

	
	
	22,0
	
	
	
	
	
	118,0

	
	
	24,0
	
	
	
	
	
	130,0

	
	
	26,0
	
	
	
	
	
	141,0

	
	
	28,0
	
	
	
	
	
	150,0

	350
	377
	9,0
	525
	303
	217
	1050
	714
	68,0

	
	
	10,0
	
	
	
	
	
	75,0

	
	
	11,0
	
	
	
	
	
	83,0

	
	
	12,0
	
	
	
	
	
	90,0

	
	
	13,0
	
	
	
	
	
	97,0

	
	
	14,0
	
	
	
	
	
	104,0

	
	
	15,0
	
	
	
	
	
	112,0

	
	
	16,0
	
	
	
	
	
	119,0

	
	
	18,0
	
	
	
	
	
	133,0

	
	
	20,0
	
	
	
	
	
	147,0

	
	
	22,0
	
	
	
	
	
	161,0

	
	
	24,0
	
	
	
	
	
	175,0

	
	
	26,0
	
	
	
	
	
	188,0

	
	
	28,0
	
	
	
	
	
	201,0

	
	
	30,0
	
	
	
	
	
	214,0

	
	
	32,0
	
	
	
	
	
	228,0

	400
	426
	8,0
	600
	346
	248
	1200
	813
	78,0

	
	
	9,0
	
	
	
	
	
	87,0

	
	
	10,0
	
	
	
	
	
	97,0

	
	
	11,0
	
	
	
	
	
	107,0

	
	
	12,0
	
	
	
	
	
	117,0

	
	
	13,0
	
	
	
	
	
	126,0

	
	
	14,0
	
	
	
	
	
	135,0

	
	
	15,0
	
	
	
	
	
	145,0

	
	
	16,0
	
	
	
	
	
	154,0

	
	
	17,0
	
	
	
	
	
	164,0

	
	
	18,0
	
	
	
	
	
	173,0

	
	
	20,0
	
	
	
	
	
	192,0

	
	
	22,0
	
	
	
	
	
	210,0

	
	
	24,0
	
	
	
	
	
	230,0

	
	
	26,0
	
	
	
	
	
	249,0

	
	
	28,0
	
	
	
	
	
	268,0

	
	
	30,0
	
	
	
	
	
	286,0

	
	
	32,0
	
	
	
	
	
	306,0

	
	
	34,0
	
	
	
	
	
	324,0

	500
	530
	9,0
	750
	433
	310
	1500
	1015
	138,0

	
	
	10,0
	
	
	
	
	
	153,0

	
	
	11,0
	
	
	
	
	
	168,0

	
	
	12,0
	
	
	
	
	
	183,0

	
	
	13,0
	
	
	
	
	
	198,0

	
	
	14,0
	
	
	
	
	
	212,0

	
	
	15,0
	
	
	
	
	
	227,0

	
	
	16,0
	
	
	
	
	
	242,0

	
	
	17,0
	
	
	
	
	
	256,0

	
	
	18,0
	
	
	
	
	
	270,0

	
	
	20,0
	
	
	
	
	
	298,0

	
	
	22,0
	
	
	
	
	
	327,0

	
	
	24,0
	
	
	
	
	
	356,0

	
	
	26,0
	
	
	
	
	
	385,0

	
	
	28,0
	
	
	
	
	
	413,0

	
	
	30,0
	
	
	
	
	
	440,0

	
	
	32,0
	
	
	
	
	
	467,0

	
	
	34,0
	
	
	
	
	
	494,0

	
	
	36,0
	
	
	
	
	
	520,0

	600
	630
	9,0
	900
	519
	373
	1800
	1215
	198,0

	
	
	10,0
	
	
	
	
	
	219,0

	
	
	11,0
	
	
	
	
	
	245,0

	
	
	12,0
	
	
	
	
	
	261,0

	
	
	13,0
	
	
	
	
	
	282,0

	
	
	14,0
	
	
	
	
	
	302,0

	
	
	15,0
	
	
	
	
	
	324,0

	
	
	16,0
	
	
	
	
	
	345,0

	
	
	17,0
	
	
	
	
	
	366,0

	
	
	18,0
	
	
	
	
	
	387,0

	
	
	20,0
	
	
	
	
	
	429,0

	
	
	22,0
	
	
	
	
	
	471,0

	
	
	24,0
	
	
	
	
	
	513,0

	
	
	26,0
	
	
	
	
	
	554,0

	
	
	28,0
	
	
	
	
	
	595,0

	
	
	30,0
	
	
	
	
	
	636,0

	
	
	32,0
	
	
	
	
	
	678,0

	700
	720
	9,0
	1000
	577
	404
	2000
	1360
	248,0

	
	
	10,0
	
	
	
	
	
	275,0

	
	
	11,0
	
	
	
	
	
	302,0

	
	
	12,0
	
	
	
	
	
	329,0

	
	
	13,0
	
	
	
	
	
	356,0

	
	
	14,0
	
	
	
	
	
	383,0

	
	
	15,0
	
	
	
	
	
	410,0

	
	
	16,0
	
	
	
	
	
	436,0

	
	
	17,0
	
	
	
	
	
	462,0

	
	
	18,0
	
	
	
	
	
	489,0

	
	
	20,0
	
	
	
	
	
	542,0

	
	
	22,0
	
	
	
	
	
	595,0

	
	
	24,0
	
	
	
	
	
	647,0

	
	
	26,0
	
	
	
	
	
	698,0

	
	
	28,0
	
	
	
	
	
	750,0

	
	
	30,0
	
	
	
	
	
	801,0

	
	
	32,0
	
	
	
	
	
	852,0

	800
	820
	9,0
	1200
	693
	485
	2400
	1610
	339,0

	
	
	10,0
	
	
	
	
	
	376,0

	
	
	11,0
	
	
	
	
	
	413,0

	
	
	12,0
	
	
	
	
	
	450,0

	
	
	13,0
	
	
	
	
	
	487,0

	
	
	14,0
	
	
	
	
	
	524,0

	
	
	15,0
	
	
	
	
	
	561,0

	
	
	16,0
	
	
	
	
	
	598,0

	
	
	17,0
	
	
	
	
	
	636,0

	
	
	18,0
	
	
	
	
	
	670,0

	
	
	20,0
	
	
	
	
	
	743,0

	
	
	22,0
	
	
	
	
	
	815,0

	
	
	24,0
	
	
	
	
	
	887,0

	
	
	26,0
	
	
	
	
	
	959,0

	
	
	28,0
	
	
	
	
	
	1030,0

	
	
	30,0
	
	
	
	
	
	1101,0

	
	
	32,0
	
	
	
	
	
	1171,0

	Примечания

1 Масса приведена для справок.

2 Масса отводов с θ = 60° и θ = 45° соответственно в 1,5 и 2 раза меньше, а отводов с θ = 180° в 2 раза больше указанной.


Примеры условных обозначений:
- отвода с θ = 90°, исполнения 1, D = 139,7 мм, Т = 4,0 мм из стали марки TS4:
Отвод 90-1-139,7×4-TS4 ГОСТ 17375-2001
- отвода с θ = 45°, исполнения 2, D = 159 мм, Т = 4,0 мм, Тв = 6,0 мм из стали марки 20:
Отвод 45-159×4/6 ГОСТ 17375-2001
- отвода с θ = 90°, исполнения 2, D = 57 мм, Т = 5,0 мм из стали марки 09Г2С:
Отвод 90-57×5-09Г2С ГОСТ 17375-2001
- то же, для трубопроводов, подконтрольных органам надзора:
Отвод П90-57×5-09Г2С ГОСТ 17375-2001
4.2 По согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком) допускается изготовление отводов исполнения 2 с другими размерами и углами θ.
4.3 Допускается изготовление отводов исполнения 2 с увеличенной толщиной стенки в неторцевых сечениях Тв.
5 Технические условия
Технические условия - по ГОСТ 17380.

СОДЕРЖАНИЕ

	11 Область применения


22 Нормативные ссылки


23 Определения, обозначения и сокращения


24 Конструкция и размеры


65 Технические условия





Ключевые слова: трубопроводы, детали трубопроводов, отводы трубопроводов, конструкция, размеры

