	
	 



	
	  Профнастил


[image: image1.png]


Профили стальные гнутые с трапециевидными гофрами (ГОСТ 24045-94)


Настоящий стандарт распространяется на стальные холодногнутые листовые профили с трапециевидной формой гофра (далее - профилированные листы), изготавливаемые на профилегибочных станах и предназначенные для применения в строительстве и других отраслях промышленности.

Сортамент
1. Профилированные листы классифицируют по: 
· назначению; 

· материалу исходной заготовки; 

· наличию защитно-декоративного лакокрасочного покрытия. 

2. По назначению профилированные листы подразделяют на типы: 

· Н - для настила покрытий; 

· НС - для настила и стеновых ограждений; 

· С - для стеновых ограждений. 

3. По материалу исходной заготовки профилированные листы под разделяют: 

· на листы из тонколистового оцинкованного проката по ГОСТ 14918 (без обозначения); 

· на листы из тонколистового проката с алюмоцинковым покрытием по ТУ 14-11-247-88 (обозначение АЦ); 

· на листы из тонколистового алюминированного проката и проката с апюмокремниевым покрытием по ТУ 14-11 -236-88 (обозначение А и АК); 

· на листы из тонколистового проката с электролитическим цинковым покрытием по ТУ 14-1 -4695-89 (обозначение ЭОЦП). 

4. По наличию защитно-декоративного лакокрасочного покрытия профилированные листы подразделяют: 

· на листы без лакокрасочного покрытия (без обозначения); 

5. на листы с лакокрасочным покрытием по ГОСТ 30246 (указывается обозначение лакокрасочных материалов). 

6. Размеры, площадь сечения, масса 1 м длины, справочные величины на 1 м ширины профилированных листов и масса 1 м должны соответствовать указанным в таблице. 

7. Профилированные листы по длине должны изготовляться: 

· кратной (250 мм) мерной длины от 3 до 12 м - для настила (типов Н и НС); 

· кратной (300 мм) мерной длины от 2,4 до 12м- для стеновых ограждений (типов НС и С). 

По согласованию изготовителя и потребителя допускается изготовлять профилированные листы любой мерной длины, а также длиной менее 3 и более 12 м для настила.

Обозначение проф. листа

Высота профиля, мм

Монтажная ширина, мм

Факт. ширина, мм

Кол-во в тонне

Масса 1м2, кг

Ширина заготовки

C10-1000-0,6

10

1000

1022

10

5,6

1100

C10-1000-0,7

10

1000

1022

10

6,5

1100

C15-1000-0,6

15

1000

1018

10

6,4

1250

C15-1000-0,7

15

1000

1018

10

7,4

1250

C18-1000-0,6

18

1000

1023

10

6,4

1250

C18-1000-0,7

18

1000

1023

10

7,4

1250

C21-1000-0,6

21

1000

1051

5

6,4

1250

C21-1000-0,7

21

1000

1051

5

7,4

1250

HC35-1000-0,6

35

1000

1060

5

6,4

1250

HC35-1000-0,7

35

1000

1060

5

7,4

1250

HC35-1000-0,8

35

1000

1060

5

8,4

1250

HC44-1000-0,7

44

1000

1052

4

8,3

1400

HC44-1000-0,8

44

1000

1052

4

9,4

1400

C44-1000-0,7

44

1000

1047

5

7,4

1250

H57-750-0,6

57

750

801

4

7,5

1100

H57-750-0,7

57

750

801

4

8,7

1100

H57-750-0,8

57

750

801

4

9,8

1100

H60-845-0,7

60

845

902

4

8,8

1250

H60-845-0,8

60

845

902

4

9,9

1250

H60-845-0,9

60

845

902

4

11,1

1250

H75-750-0,7

75

750

800

4

9,8

1250

H75-750-0,8

75

750

800

4

11,2

1250

H75-750-0,9

75

750

800

4

12,5

1250

H114-600-0,8

114

600

646

3

14,0

1250

H114-600-0,9

114

600

646

3

15,6

1250

H114-600-1,0

114

600

646

3

17,2

1250

H114-750-0,8

114

750

807

3

12,5

1400

H114-750-0,9

114

750

807

3

14,0

1400

H114-750-1,0

114

750

807

3

15,4

1400




[image: image2.png]


