| Сведения о товарах (материалах) используемых при выполнении работ Приложение 1 Раздела «Описание объекта закупки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара (материала) Товарный знак (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии, наименование страны происхождения товара |  |  | Требования, установленные к техническим, функциональным и качественным характеристикам товара (материала), входящего в объект закупки (показатели и их значения, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие потребностям заказчика и (или) эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала)). |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наименование показателя, единицы измерения показателя |  |  | Значение показателя, параметра |  |  |
| 1 | Керосин для технических целей |  |  | Соответствие СТО 11605031-010-2007 |  |  | требуется |  |  |
|  |  |  |  | Внешний вид керосина |  |  | прозрачная, слегка маслянистая на ощупь, горючая жидкость |  |  |
|  |  |  |  | Марка керосина: |  |  | КТ 1, КТ 2 |  |  |
|  |  |  |  | Концентрация фактических смол на 100 мг/см3 керосина, не более |  |  | 40 либо 12 |  |  |
|  |  |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле, °С |  |  | не ниже 28 либо не ниже 38 |  |  |
|  |  |  |  | Содержание воды, % по массе |  |  | не допускается |  |  |
|  |  |  |  | Плотность при 15 °С, кг/м3, не более |  |  | 828,5 либо 823,5 |  |  |
|  |  |  |  | Содержание механических примесей, % |  |  | не допускается |  |  |
|  |  |  |  | Зольность, % масс, не более |  |  | 0,005 либо 0,003 |  |  |
| 2 | Битум нефтяной дорожный жидкий —- 1 |  |  | Соответствие ГОСТ 11955-82 |  |  | требуется |  |  |
|  |  |  |  | Марка битума в зависимости от класса и вязкости |  |  | СГ 70/130 или МГ 70/130 |  |  |
|  |  |  |  | Допустимая температура нагрева битума при его применении, сливе и наливе, °С |  |  | от 80 до 90 |  |  |
|  |  |  |  | Условная вязкость по вискозиметру с отверстием 5 мм при 60 °С, сек |  |  | 71*130 . |  |  |
|  |  |  |  | Гарантийный срок хранения, мес. |  |  | не менее 6 |  |  |
| 3 |  |  | Битум нефтяной дорожный вязкий |  |  | Соответствие ГОСТ 22245-90 |  |  | требуется 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Температура вспышки, °С |  |  | не ниже 230 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Минимальная температура самовоспламенения, °С |  |  | не менее 368 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Требуемая марка битума |  |  | БНД 60/90 или БНД 90/130 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Глубина проникания иглы 0,1 мм, при 0 °С, не менее |  |  | 20 или 28 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Глубина проникания иглы 0,1 мм, при 25 °С |  |  | 91-г 130 или 61 -f- 90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Температура размягчения по кольцу и шару, °С |  |  | не ниже 47 либо не ниже 43 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Изменение температуры размягчения после прогрева, °С |  |  | не выше 5 |  |  |  |
| 1 4 I |  |  | Брусок деревянный обрезной |  |  | Требуемая порода древесины |  |  | — пихта или ель или сосна |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Соответствие ГОСТ 18288-87 и ГОСТ 8486-86 |  |  | требуется ' |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сорт древесины бруска |  |  | 2 или 3 V. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина бруска, м |  |  | в пределах 4,5 ... 6,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина бруска, мм |  |  | не более 150 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Влажность древесины, % |  |  | не выше 22 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Толщина бруска, мм |  |  | не менее 40 |  |  |  |
| 5 |  |  | Смесь асфальтобетонная горячая плотная мелкозернистая |  |  | Марка |  |  | — ' ' |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип |  |  | — - - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Остаточная пористость, % |  |  | свыше 2,5 до 5,0 |  |  |  |
|  |  |  | •• |  |  | Содержание щебня (гравия ), % |  |  | свыше 40 до50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Пористость минеральной части смеси, % |  |  | от 14 до 19 ^ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Предел прочности при сжатии полученного асфальтобетона, при температуре 0°С, МПа, не менее |  |  | ~12fl “ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Водостойкость полученного асфальтобетона при длительном водонасыщении |  |  | j не ниже 0,75 I |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Значение водонасыщения для образцов отформованных из смеси, % по массе |  |  | от 1,5 до 4,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Значение водонасыщения для вырубок и кернов готового покрытия, % по массе |  |  | * 4,5 I |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Соответствие ГОСТ 9128-2013 |  |  | требуется |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Минимально допустимая температура смеси при её укладке, °С |  |  | не более 110 |  |  |  |
| 6 1 | Щебень для строительных работ |  |  |  | Группа щебня по ГОСТ 8267-93 |  |  | требуется 2 или 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Марка по дробимости щебня |  |  | 800 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Требуемая фракция щебня |  |  | свыше 5 до 2D 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Максимальная средняя плотность зерен щебня, гр/см3 |  |  | требуется < 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Марка по истираемости щебня |  |  | И2 или ИЗ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Потеря массы при испытании дробимости щебня, % |  |  | свыше 10 до 14 * |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Потеря массы при испытании истираемости щебня, % |  |  | не более 25 т 45 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Содержание зерен слабых пород, % по массе |  |  | требуется < 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе, |  |  | не более 10 -г 25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе |  |  | требуется < 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Щебень должен быть стойким к воздействию окружающей среды, не должен содержать 1 посторонних засоряющих примесей. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Содержание глины в комках, % по массе |  |  | требуется £0,25 |  |  |  |
| 1 i |  |  |  |  | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг Аэфф |  |  | ¦ не выше 740,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Содержание дробленых зерен в щебне, % по массе |  |  | не ниже 80 |  |  |
|  |  |  |  |  | Насыпная плотность щебня, тонн/м3 |  |  | не ниже 1,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | Способ получения |  |  | дроблением горных пород, гравия и валунов |  |  |
|  |  |  |  |  | Марка по морозостойкости щебня |  |  | не менее F 50 ¦ |  |  |
| 7 I |  | Смесь песчано-гравийная природная |  |  | Соответствие ГОСТ 23735-2014 |  |  | требуется ¦ |  |  |
|  |  |  |  |  | Содержание зерен гравия в смеси в % по массе |  |  | 10 ч- 90 ¦ 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Наибольшая крупность зерен гравия |  |  | 10 -г 70 ¦ |  |  |
|  |  |  |  |  | Насыпная плотность, тонн/м3 |  |  | свыше 1,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | Содержание пйлевидных и глинистых частиц по массе, % |  |  | не выше 5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Содержание глины в комках по массе, % |  |  | не выше 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг Аэфф ¦ |  |  | <740 ~ " 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Наличие засоряющих включений ¦ |  |  | не допускается |  |  |