Выписка из техчасти сборника ТЕР 27 (Госэталон 1.1 СПб)

1.33. Расход асфальтобетонной смеси в расценках табл. 06-029, 06-030 принимать согласно проектных данных и данных таблицы 1. Состав смеси подбирать индивидуально.

Нормы расхода горячей асфальтобетонной смеси на 1000 м2 покрытия

Расход смеси в тоннах

Таблица 1.

	Наименование и тип асфальтобетонной смеси
	Плотность каменных материалов, т/м3
	Толщина слоя, см
	При изменении толщины слоя на 0,5 см к норме расхода добавлять или исключать

	
	
	4
	5
	6
	7
	8
	

	1. Плотная:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1 типы А, Б , В

 
	2,5 – 2,9 т/м3
	97,4
	121,75
	146,1
	170,45
	194,8
	12,1

	
	2,9 и более т/м3
	103
	128,75
	154,5
	180,25
	206
	12,8

	1.2. тип А габбро-диабаз
	2,9 и более т/м3
	107,2
	134,0
	160,8
	187,6
	214,4
	13,4

	1.3. типы Г, Д
	2,5 – 2,9 т/м3
	94,3
	117,88
	141,45
	165,02
	188,6
	11,8

	2. Пористая:
	
	
	
	
	
	
	

	2.1 щебеночная 

крупнозернистая, среднезернистая
	2,5 – 2,9 т/м3
	93,1
	116,38
	139,65
	162,92
	186,20
	11,6

	
	2,9 и более т/м3
	96,8
	121
	145,2
	169,4
	193,6
	12,1

	2.2. щебеночная

мелкозернистая
	2,5 – 2,9 т/м3
	93,9
	117,38
	140,85
	164,32
	187,80
	11,7

	
	2,9 и более т/м3
	97,7
	122,12
	146,55
	170,98
	195,4
	12,2

	2.3. гравийная крупнозернистая, среднезернистая, мелкозернистая
	2,5 – 2,9 т/м3
	91,1
	113,88
	136,65
	159,42
	182,2
	11,4

	
	2,9 и более т/м3
	93,8
	117,25
	140,7
	164,15
	187,6
	11,7

	3. Высокоплотная, марки I

 
	2,5 – 2,9 т/м3
	99,2
	124
	148,8
	173,6
	198,4
	12,4

	
	2,9 и более т/м3
	104,7
	130,88
	157,05
	183,22
	209,4
	13,1

	4. Литая мелкозернистая
	—
	95,2
	119,0
	142,8
	166,6
	190,4
	12,1


Расход литых асфальтобетонных смесей  на 100 м2 покрытия

 

Расход смеси в тоннах

Таблица 2.

	Наименование и тип асфальтобетонной смеси
	Плотность каменных материалов, т/м3
	Толщина слоя, см
	При изменении толщины слоя на 0,5 см к норме расхода добавлять или исключать

	
	
	3
	4
	5
	

	Литая: мелкозернистая
	-
	7,14
	9,52
	11,9
	1,21


