Таблица 1

Проектные марки бетона в возрасте 28 суток

	По прочности на сжатие
	По морозостойкости, (Мрз)
	По водонепроницаемости, (МПа)

	150
	50
	–

	200
	50
	–

	250
	100
	0,2

	300
	150
	0,2

	350
	150
	0,4

	400 и более
	200
	0,4


5. Если к бетонам на портландцементе предъявляются требования по морозостойкости или  по водонепроницаемости выше указанных в таблице 1 для соответствующих марок по прочности на сжатие, к оптовой цене применяется надбавка за 1 м3 бетона в плотном теле по таблице 

Таблица 2

	Виды бетона
	надбавка в %

	По  морозостойкости - за каждые 50 циклов попеременного замораживания и оттаивания 
( за неполные 50 циклов пересчет производится):

	Мрз до 200
	10

	Мрз 200
	15

	Мрз выше 200
	20

	По водонепроницаемости – за каждые 0,2 МПа давления воды:

	МПа до 0,4
	10

	МПа выше 0,4
	15


