Масса основных строительных материалов. Объемные, насыпные и удельные веса материалов.
	Наименование
	Ед. изм.
	Масса, кг.

	А
	
	

	Агломерат
	м3
	600-900

	Артикский туф
	м3
	800-1100

	Асбестовый картон
	м3
	1000-1300

	Алюминивые сплавы
	м3
	2640-2890

	Асбестоцементные листы
	
	

	волнистые обыкновенного профиля толщиной 5,5
	м2
	14

	плоские толщиной 4 мм
	м2
	12

	унифицированного профиля толщиной 6мм
	м2
	18

	усиленного профиля толщиной 8мм
	м2
	20

	Асбестоцементные плитки и волнистая 
фанера
	м2
	1600-1900

	Асбестовая бумага (0,3-1,5мм)
	м3
	450-900

	Асфальтобетон
	м3
	2000-2200

	Б
	
	

	Баббит
	м2
	7340

	Базальт
	м3
	1900-2000

	Белила свинцовые
	м3
	6200-6800

	Белила цинковые
	м3
	5600

	Бензин
	м3
	690-760

	Бензол
	м3
	880

	Береза
	м3
	500-600

	Бетон баритовый
	м3
	3300-3600

	Бетон дорожный
	м3
	2400

	Бетон керамзитовый (керамзитобетон)
	м3
	900-1200

	Бетон на гравии
	м3
	2000-2250

	Бетон на шлаке
	м3
	1400-1800

	Бетон на щебне
	м3
	1800-2200

	Бетон с чугунным скрапом
	м3
	3700-5000

	Бетон товарный (тяжелый)
	м3
	2400

	Бетон ячеистый (пено-газобетон, 
пеносиликат)
	м3
	400-1200

	Бетонные изделия (неармированные)
	м3
	2400

	Битум
	м3
	1000

	Битумно-опилочные плиты
	м3
	300-400

	Бревна
	м3
	700

	Брезент
	м2
	1

	Бризол
	м2
	1,5

	Бронза
	м3
	8250-9000

	Бруски обрезные лиственных пород
	м3
	700

	Бруски обрезные хвойные
	м3
	650

	Бумага
	м3
	700-1150

	Бурый уголь в кусках
	м3
	650-800

	Бутовый камень из 
твердых пород
	м3
	2000-3000

	Бутовый камень 
известняк и туф
	м3
	1300-2600

	Бук
	м3
	600-700


 Масса основных строительных материалов. Объемные, насыпные и удельные веса материалов.
	Наименование
	Ед. изм.
	Масса, кг.

	В
	
	

	Ванны стальные
	компл.
	48,2

	Ванны чугунные эмалированные
	компл.
	114

	Вата минеральная
	м3
	141

	Вата стеклянная
	м3
	130

	Вода (при 4 оС)
	м3
	1000

	Войлок минеральный
	м3
	197

	Г
	
	

	Гидроизол
	м2
	0,8

	Гипс строительный
	м3
	1100-1250

	Гипсобетон
	м3
	1000-1300

	Гипсовая сухая штукатурка 
(1м2-10кг)
	м3
	1000

	Глина
	м3
	1600-1800

	Глиноизвестковая смесь сухая для раствора
	м3l
	1500

	Гравий
	м3
	1500-1600

	Гравийно-песчаная смесь
	м3
	1600

	Граниты
	м3
	2500-2800

	Д
	
	

	Диатомитовая мука
	м3
	400-900

	Доменные гранулированные шлаки 
основные - легкие
	м3
	500-800

	Доменные гранулированные 
шлаки-средние и тяжелые
	м3
	800-1100

	Доски дубовые, ясеневые, кленовые
	м3
	850

	Доски мягких лиственных пород
	м3
	600-700

	Доски подоконные железобетонные
	м2
	110

	Доски хвойные обрезные и необрезные
	м3
	650-700

	Дрань штукатурная
	тыс. шт.
	60

	Дрова
	м3
	400-500

	Дуб
	м3
	700-900

	Ж
	
	

	Железная лазурь (пигмент)
	м3
	2800

	Железобетонные изделия
	м3
	2500

	Желтый светопрочный пигмент
	м3
	1370-1430

	Желтый светопрочный пигмент 3
	м3
	1470-1500

	Живичный скипидар
	м3
	863

	З
	
	

	Земля сухая (растительная)
	м3
	1200-1400

	Зола
	м3
	700-900

	И
	
	

	Известковое тесто
	м3
	1300-1400

	Известняки тяжелые
	м3
	1700-2400

	Известняки-ракушечники
	м3
	1200-1400

	Известь-кипелка
	м3
	800-1100

	Известь-пушонка
	м3
	450-550

	Наименование
	Ед. изм.
	Масса, кг.

	К
	
	

	Каменноугольный ксилол
	м3
	860-866

	Камни шлакобетонные пустотелые 
(обмер в штабелях)
	м3
	1200-1300

	Камышит
	м3
	250-400

	Каолин
	м3
	1010

	Картон
	м3
	250-500

	Керамзит-гравий
	м3
	450-700

	Керамзитобетонная смесь, сухая для 
растворов и керамзитобетона
	м3
	800

	Керамзит-щебень
	м3
	600-1000

	Кирпич глиняный обыкновенный
	м3
	1600-1900

	Кирпич глиняный пористый
	м3
	1400

	Кирпич лицевой, двухслойный
	тыс. шт
	3750

	Кирпич обыкновенный, пустотелый, 
пластического прессования, полусухого прессования
	тыс. шт
	3750

	Кирпич силикатный
	м3
	1800-2000

	Кирпич силикатный
	тыс. шт
	3700

	Кирпич трепельный
	м3
	900-1300

	Кирпич цветной 
	тыс. шт
	3750

	Кирпич огнеупорный
	м3
	1850

	Кирпичная кладка
	м3
	1400-1900

	Кладка бутовая
	м3
	2400-2460

	Колодцы канализационные - днище
	м
	2400

	Колодцы канализационные - кольцо
	м
	850-890

	Колодцы канализационные - конус
	м
	950-1190

	Л
	
	

	Лес хвойный полусухой
	м3
	650-700

	Линкруст
	м2
	1,5

	Линолеум алкидный гладкий толщ. 
2,5мм
	м2
	3,3

	Линолеум алкидный гладкий толщ. 
3 мм
	м2
	4

	Линолеум алкидный гладкий толщ. 
4 мм
	м2
	6

	Лом (кирпичный)
	м3
	1250

	Люки чугунные для колодцев 
диаметром 600мм легкие
	шт
	80

	Люки чугунные для колодцев 
диаметром 600мм тяжелые
	шт
	134

	Латунь
	м3
	8500

	Лиственница
	м3
	650-800

	М
	
	

	Мазут
	м3
	880-930

	Масло соляровое
	м3
	840-880

	Масло смазочное
	м3
	900

	Марши лестничные
	м2
	270

	Марши лестничные шлифованные
	м2
	260

	Марши-площадки
	м2
	260

	Медянка (пигмент)
	м3
	3700

	Медь
	м3
	9840

	Мел молотый
	м3
	950-1200

	Минераловатные плиты
	м3
	300-500

	Мрамор
	м3
	2700

	Мусор строительный
	м3
	1200-1400


Масса основных строительных материалов. Объемные, насыпные и удельные веса материалов.
	Наименование
	Ед. изм.
	Масса, кг.

	Н
	
	

	Наличники хвойные сечением 54х13мм
	100м
	60

	Наличники хвойные сечением 74х13мм
	100м
	80

	Натуральная конопляная олифа
	м3
	930-940

	Натуральная льняная олифа
	м3
	936-950

	Нафтенатные жидкие сиккативы
	м3
	850-1160

	Нефть сырая
	м3
	840-940

	О
	
	

	Обои высококачественные
	100 м2
	24

	Обои обыкновенного качества
	100 м2
	8

	Опилки древесные
	м3
	200-300

	Опока
	м3
	1300-1800

	Оргалит
	м3
	200-300

	Олифа
	м3
	930-940

	Олово
	м3
	7500

	П
	
	

	Пакля
	м3
	50-100

	Панели перекрытий кровельные
	м2
	120

	Панели перекрытий пустотные
	м2
	250

	Панели перекрытий ребристые
	м2
	180

	Панели с дымовентиляционными 
каналами
	м2
	340-360

	Паркет штучный
	м2
	10

	Паркет щитовой
	м2
	20

	Пемза
	м3
	400-700

	Пенопласт, ПХВ, ПС
	м3
	100-200

	Пергамин кровельный
	м2
	0,7

	Перегородки гипсобетонные 
крупнопанельные
	м2
	113

	Перегородки с каналами и коробками 
для скрытой проводки
	м2
	113

	Пеностекло
	м3
	200-300

	Песок горный и речной
	м3
	1500-1800

	Песчаник
	м3
	2100-2400

	Песчаный балласт
	м3
	1600

	Плита древесно-волокнистая  изоляционно-отделочная толщ.12,5мм
	м2
	15,7

	Плита древесно-волокнистая 
полутвердая толщ.4мм
	м2
	4,3

	Плита древесно-волокнистая 
полутвердая толщ.6мм
	м2
	6,4

	Плита древесно-волокнистая твердая 
толщ.4мм
	м2
	4,3

	Плита древесно-волокнистая твердая 
толщ.6мм
	м2
	6,4

	Плита древесностружечная для полов 
толщиной 10мм
	м2
	3

	Плита древесностружечная для полов 
толщиной 16мм
	м2
	4,8

	Плита древесностружечная для полов 
толщиной 19мм
	м2
	5,7

	Плита древесностружечная 
трехслойная шлифованная с 2х сторон толщ. 19мм
	м2
	8,4

	Плита фибролитовая
	м3
	362

	Плитки керамические для полов
	м2
	25

	Плитки керамические для стен
	м2
	11,4

	Плитки фасадные стеклянные 
облицовочные 125х125мм
	м2
	27

	Плитки фасадные стеклянные 
облицовочные 150х150мм
	м2
	27

	Плиты балконные
	м2
	250

	Плиты брекчия
	м3
	120


Масса основных строительных материалов. Объемные, насыпные и удельные веса материалов.
	Наименование
	Ед. изм.
	Масса, кг.

	П
	
	

	Плиты газовые ПГ2/1-1
	шт
	53,6

	Плиты газовые ПГ4/1-1
	шт
	77,7

	Плиты козырьковые
	м2
	250-350

	Плиты минераловатные мягкие марки 
100
	м3
	218

	Плиты полужесткие марки 250
	м3
	360

	Плиты совелитовые
	м3
	516

	Плиты торфяные теплоизоляционные 
обыкновенные
	м3
	241

	Площадки лестничные
	м2
	240-260

	Подоконные доски шириной 135мм
	100 м
	340

	Подоконные доски шириной 235мм
	100 м
	580

	Подоконные доски шириной 400мм
	100 м
	930

	Подтоварник
	м3
	700

	Поребрик бордюрный гранитный типа 
П-1
	м
	140

	Поребрик бордюрный гранитный типа 
П-2
	м
	280

	Поребрик бордюрный гранитный типа 
П-5
	м
	60

	Пороизол круглого сечения для 
изоляции пазов диаметром 10мм
	100 м
	2,78

	Пороизол круглого сечения для 
изоляции пазов диаметром 20мм
	100 м
	10,6

	Пороизол круглого сечения для 
изоляции пазов диаметром 30мм
	100 м
	24,5

	Пороизол круглого сечения для 
изоляции пазов диаметром 40мм
	100 м
	43,6

	Пороизол круглого сечения для 
изоляции пазов диаметром 45мм
	100 м
	55,2

	Полиэтилен
	м3
	920-960

	Поручни из хвойных пород
	100 м
	140

	Р
	
	

	Радиаторы алюминиевые "Эффект” 
300мм со стальным листом
	1 секция
	0,77-0,83

	Радиаторы алюминиевые "Эффект” 
500мм со стальным листом
	1 секция
	1,05-1,22

	Радиаторы М-140 А
	1 секция
	7,8

	Радиаторы М-140 АО
	1 секция
	8,45

	Радиаторы М-90
	1 секция
	6,15

	Радиаторы МС-140-108
	1 секция
	7,62

	Радиаторы МС-140-98
	1 секция
	7.4

	Радиаторы МС-90-108
	1 секция
	6.15

	Раковины стальные
	шт
	8,1

	Раковины чугунные
	шт
	16,8

	Растворы известково-песчаные на 
обычном песке
	м3
	1800-2000

	Растворы легкие (шлаковые)
	м3
	1200-1600

	Растворы отделочные 
цементно-известковые, известковые легкие
	м3
	1800

	Растворы цементные, 
цементно-известковые, известковые тяжелые
	м3
	2200

	Резина листовая техническая
	м3
	1000-1500

	Рубероид
	м2
	1,1-2,7


Масса основных строительных материалов. Объемные, насыпные и удельные веса материалов.
	Наименование
	Ед. изм.
	Масса, кг.

	С
	
	

	Сетка проволочная плетеная
	м2
	2,3

	Сетка тканая с квадратной ячейкой в 
свету 5мм
	м2
	4,1

	Смеси сухие глиноизвестковые
	м3
	1500

	Смеси сухие керамзитобетонные
	м3
	800

	Смеси сухие цементно-песчаные, 
затаренные в мешки по 50кг
	м3
	1550

	Сосна
	м3
	500-600

	Сталь
	м3
	7850

	Стекло
	м3
	2500

	Стекло витринное толщ. 6мм
	м2
	21,4

	Стекло витринное толщ. 8мм
	м2
	24,4

	Стекло оконное армированное
	м2
	17,2

	Стекло оконное листовое толщ. 2мм
	м2
	6

	Стекло оконное листовое толщ. 3мм
	м2
	8,8

	Стекло узорчатое
	м2
	17,2

	Стеклоблоки размером 194х194х98мм
	шт
	5,7

	Стеклоблоки размером 194х94х98мм
	шт
	2,9

	Стеклоткань шириной 100см
	м
	0,5

	Стекло 
органическое
	м3
	1800

	Стекло жидкое
	м3
	1430-1550

	Стеклопластики 
на фенолформальдегидных смолах
	м3
	1700-1800

	Сурик свинцовый
	м3
	8320-9160

	Слюда
	м3
	2700-3000

	Скипидар
	м3
	870

	Свинец
	м3
	11340

	Спирт метиловый
	м3
	790

	Стекловолокно
	м3
	100-170

	Снег 
свежевыпавший
	м3
	200-800


Масса основных строительных материалов. Объемные, насыпные и удельные веса материалов.
	Наименование
	Ед. изм.
	Масса, кг.

	Т
	
	

	Технический ацетон
	м3
	789-792

	Технический оксид хрома (пигмент)
	м3
	5200

	Толь кровельная и гидроизоляционная
	м2
	1,2

	Топливные шлаки-антрацитовые
	м3
	700-1000

	Топливные шлаки-каменноугольные
	м3
	600-900

	Топливные шлаки-сланцевые
	м3
	400-700

	Топливные шлаки-торфяные
	м3
	600-1100

	Торфоплиты
	м3
	150-250

	Торф топливный сухой
	м3
	300-400

	Торф
	м3
	1000

	Трепел (диатомит)
	м3
	600

	Трубы асбестоцементные (без 
изоляции) ВТ 6 - 50мм
	м
	3,7

	Трубы асбестоцементные (без 
изоляции) ВТ 6 д=100мм
	м
	7,1

	Трубы асбестоцементные (без 
изоляции) ВТ 6 д=200мм
	м
	20,3

	Трубы асбестоцементные (без 
изоляции) ВТ 6 д=300мм
	м
	37

	Трубы асбестоцементные (без 
изоляции) ВТ 6 д=400мм
	м
	62

	Трубы асбестоцементные (без 
изоляции) ВТ 6 д=500мм
	м
	92,2

	Трубы асбестоцементные безнапорные 
диаметром 100мм
	м
	4,7

	Трубы железобетонные безнапорные 
(раструбные, фальцевые и с гладким концом с муфтами) д=250мм
	м
	114

	То же д=300мм
	м
	150

	То же д=500мм
	м
	316

	То же д=700мм
	м
	572

	То же д=900мм
	м
	950

	То же д=1000мм
	м
	1150

	То же д=1500мм
	м
	1532

	Трубы керамические канализационные 
д=150мм
	м
	30

	Трубы керамические канализационные 
д=200мм
	м
	42

	Трубы керамические канализационные 
д=300мм
	м
	73

	Трубы керамические канализационные 
д=400мм
	м
	115

	Трубы керамические канализационные 
д=500мм
	м
	171

	Трубы ППУ (пенополиуретана) в полиэтиленовой оболочке д=57 Тип 1
	м
	6,45

	Трубы ППУ в полиэтиленовой оболочке д=76 Тип 1
	м
	8,3

	Трубы ППУ в полиэтиленовой оболочке д=89 Тип 1
	м
	9,8

	Трубы ППУ в полиэтиленовой оболочке д=108 Тип 1
	м
	13,0

	Трубы ППУ в полиэтиленовой оболочке д=133 Тип 1
	м
	16,8

	Трубы ППУ в полиэтиленовой оболочке д=159 Тип 1
	м
	22,3

	Трубы ППУ в полиэтиленовой оболочке д=219 Тип 1
	м
	38,9

	Трубы ППУ в полиэтиленовой оболочке д=273 Тип 1
	м
	58,1

	Трубы ППУ в полиэтиленовой оболочке д=325 Тип 1
	м
	69,5

	Трубы ППУ в полиэтиленовой оболочке д=426 Тип 1
	м
	93,9

	Трубы ППУ в полиэтиленовой оболочке д=530 Тип 1
	м
	125,6

	Трубы ППУ в полиэтиленовой оболочке д=630 Тип 1
	м
	164,7

	Трубы ППУ в полиэтиленовой оболочке д=720 Тип 1
	м
	193,4

	Трубы ППУ в полиэтиленовой оболочке д=820 Тип 1
	м
	243,4

	Трубы ППУ в полиэтиленовой оболочке д=920 Тип 1
	м
	299,8

	Трубы ППУ в полиэтиленовой оболочке д=1020 Тип 1
	м
	363,4


Масса основных строительных материалов. Объемные, насыпные и удельные веса материалов.
	Наименование
	Ед. изм.
	Масса, кг.

	У
	
	

	Уайт-спирит
	м3
	790

	Уголь каменный
	м3
	1400

	Уголь древесный
	м3
	200

	Ф
	
	

	Фанера, клеенная из осиновых и хвойных пород
	м3
	700

	Фибролит
	м3
	350-550

	Фибра листовая
	м3
	1100-1450

	Фольгоизол
	м2
	1,8

	Ц
	
	

	Цемент
	м3
	1000-1400

	Цинковая сухая зелень (пигмент)
	м3
	6900-7200

	Цинк
	м3
	7140

	Ч
	
	

	Черепица пазовая
	м2
	40

	Чугун
	м3
	7200

	Ш
	
	

	Шлак гранулированный
	м3
	400-700

	Шлак каменноугольный
	м3
	900

	Шлак котельный
	м3
	700-1100

	Шлакобетон
	м3
	1600

	Шлакобетонные камни с щелевидными пустотами
	м3
	1150

	Шлакобетонные камни сплошные
	м3
	1600

	Шлаковая вата
	м3
	200-300

	Шпалы узкой колеи непропитанные
	шт
	23

	Шпалы узкой колеи пропитанные
	шт
	30

	Шпалы широкой колеи непропитанные
	шт
	60

	Шпалы широкой колеи пропитанные
	шт
	74

	Штапик оконный
	100 м
	7

	Штукатурка сухая
	м2
	11

	Щебень из вулканического туфа
	м3
	700-1100

	Щебень из естественного камня
	м3
	1500-1600

	Щебень из кирпича
	м3
	1250

	Щебень из легкого ракушечника
	м3
	600-750

	Щебень из плотных пород
	м3
	1600-1800

	Щебень из тяжелых ракушечников и известковых туфов
	м3
	900-1300

	Щебень известняковый
	м3
	1300-1500

	Щебень кирпичный
	м3
	900-1100

	Щиты защитных козырьков
	м2
	17

	Щиты настила для лесов
	м2
	16

	Щиты под щитовой паркет
	м2
	23

	Я
	
	

	Ящики почтовые с 6 отделениями
	шт
	8

	Ящики почтовые с 9 отделениями
	шт
	13


