|  |  | 3. СВОЙСТВА ГРУНТОВ В результате анализа пространственной изменчивости частных значений показателей свойств грунтов, определенных лабораторными методами, с учетом данных о геологическом строении, литологических особенностях грунтов и требований ГОСТ 25100-2011, в разрезе выделено 4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ), сведенных в табл. 2.5. I- ИГЭ. Почвенно-растительный слой (pеdQlV). почва суглинистая с включениями перегнивших остатков растений и корневой системы травянистой, кустарниковой и древесной растительности Слагает кровлю грунтовой толщи до глубины 0,5 метров. Вскрытая часть слоя 0,5метра. Согласно номенклатуре ГОСТ 25100-2011 грунты относятся к классу природных дисперсных, группе связных, подгруппе осадочных, по типу - к минеральным, по виду – к глинистым грунтам. Грунты данного ИГЭ не используются в качестве основания под фундаменты. Физико-механические свойства не изучались, использовать слой в качестве основания не рекомендуется. II ИГЭ включает в себя покровные пролювиально-делювиальные отложения современного возраста, представленные суглинками слоя 2, залегающие в интервалах глубин от 0,5 до 11,0-11,2метров. Вскрытая часть слоя 10,5-10,7метра. Определения представлены по 15монолитам. Согласно номенклатуре ГОСТ 25100-2011 грунты ИГЭ-II по разновидности относятся к суглинкам легким, пылеватым, твердым, среднепросадочным (ГОСТ 25100-2011 Приложение Б табл. Б.16, Б.17, Б.18, Б.19, Б.21, Б.25). Нормативные характеристики физико-механических свойств, следующее: Плотность при естественной влажности'Р – 1,68 г/см3; Плотность сухого грунта 'Рd – 1,41 г/ см3; Естественная влажность 'We –19,1%; Влажность на границе текучести wL –31,3%; Влажность на границе раскатывания wP–19,3 %; Число пластичности Ip –12,0%; Пористость П –48%; Коэффициент пористости e –0,922 Оптимальная влажность We – 22%; Показатель текучести IL- (минус) 0,01; Коэффициент водонасыщения Sr – 0,558. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 84-ФГТ-ИИ-16 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | Значение лабораторного модуля деформации суглинков II ИГЭ, при естественной влажности определены лабораторным путем по ГОСТ 12248-2010, приведены в табл. 2.9, а также в паспортах грунтов: - Ен = 6,5МПа. С учетом mk =1,6, Ен = 10,4МПа Значение лабораторного модуля деформации суглинков II ИГЭ, в водонасыщенном состоянии определены лабораторным путем по ГОСТ 12248-2010, приведены в табл. 2.9, а также в паспортах грунтов: - Ен = 3,4МПа. С учетом mk =1,6, Ен = 5,44МПа Ео α =Еsat = 1,9 Нормативные и расчетные значения прочностных характеристик суглинка II ИГЭ при природной влажности определенные методом консолидирванного среза при естественном сложении, получены по результатам статистической обработки сдвиговых испытаний. Нормативные значения: удельное сцепление Сn = 19 кПа; угол внутреннего трения φ n = 19о; Значения рекомендуемые для расчета: С0,85 = 19 кПа; φ 0,85 = 19о; С0,95 = 17 кПа; φ 0,95 = 19о. Нормативные и расчетные значения прочностных характеристик суглинка II ИГЭ в насыщенном водой определенные методом неконсолидирванного среза состоянии при естественном сложении, получены по результатам статистической обработки сдвиговых испытаний. Нормативные значения: удельное сцепление Сn = 13 кПа; угол внутреннего трения φ n = 14о; Значения рекомендуемые для расчета: С0,85 = 11кПа; φ 0,85 = 12о; С0,95 = 11 кПа; φ 0,95 = 11о. По результатам штамповых испытаний: Е=4,5МПа. по результатам статического зондирования Е=5,6МПа. Сн=15,8кПа; φн=17,80; |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 84-ФГТ-ИИ-16 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | III ИГЭ включает в себя покровные пролювиально-делювиальные отложения современного возраста слоя 3, залегающие в интервалах глубин от 11,0-11,2 до 14,3-14,8 метров. Вскрытая часть слоя 3,3-3,6метров. Определения представлены по 10 монолитам. Согласно номенклатуре ГОСТ 25100-2011 грунты ИГЭ-III по разновидности относятся к суглинкам тяжелым, песчанистым, полутвердым, непросадочным (ГОСТ 25100-2011 Приложение Б табл. Б.16, Б.17, Б.18, Б.19, Б.21, Б.25). Нормативные характеристики физико-механических свойств, следующее: Плотность при естественной влажности 'Р – 1,92г/см3; Плотность сухого грунта 'Рd – 1,57г/ см3; Естественная влажность 'We –21,3%; Влажность на границе текучести wL –34,7 Влажность на границе раскатывания wP–18,8%; Число пластичности Ip –15,9%; Пористость П –42%; Коэффициент пористости e –0,750; Оптимальная влажность We –23%; Показатель текучести IL – 0,15; Коэффициент водонасыщения Sr – 0,775. Расчетные и нормативные показатели прочностных и деформационных характеристик III ИГЭ принять: Сн=24КПа; CII=23КПа; СI=23КПа; φн=210; φII=200; φI=20,00; tg φн=0,376 tg φII=0,376 tg φI=0,354 pн=1,92г/см3; pII=1,91г/см3; pI=1,89г/см3; Значение лабораторного модуля деформации по результатам компрессионных испытаний грунта природной влажности и в водонасыщенном состоянии в интервале давлений 0,2 Мпа составляет 9.5 и 8,7Мпа. С учетом mk =1,8, среднее значение модуля общей деформации 15,7Мпа. Ео α =Еsat = 1,1 Нормативные и расчетные значения прочностных характеристик суглинков ИГЭ-III, определенные методом консолидированного среза по ГОСТ 12248-2010 и вычисленные для доверительной вероятности α=0,85 и α=0,95, приведены в табл. 2.9, а также в паспортах грунтов. По результатам штамповых испытаний: Е=18,8МПа. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 84-ФГТ-ИИ-16 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | по результатам статического зондирования Е=14,9МПа. Сн=23,8кПа; φн=21,30; Примечание: Компрессионные модули деформации рассчитаны автоматически в системе CREDO-ЛАБ. Согласно ГОСТ 12248-2010 п 5.4.7.5: Модуль деформации по компрессионным испытаниям Ек вычислялся по формуле 1+е0 Е = m0 β; Где еi и еi - значения относительного сжатия, соответсвующие давлениям pi и рi+1. m0 – коэффициент сжимемости, соответствующий интервалу давления от pi и рi+1. β – коэффициент, учитывающий отсутствие поперечного расширения грунта в компрессионном приборе Коэффициенты β, равные: для глин- 0.4; для суглинков -0.6; для супесей -0.7, учтены программой. Жирным шрифтом отмечены число определениий, среднее значение и коэффициенты вариации. IV ИГЭ - аллювиальные отложения современного возраста, представленые галечниковыми грунтами, залегающие от 14,3-14,8 до 20,0 и более метров. aIQIV. Вскрытая часть слоя 5,2-5,7метров. Согласно номенклатуре ГОСТ 25100-2011 грунты ИГЭ-IV по разновидности относятся к галечниковым грунтам неоднородным, средней степени водонасыщения, слабовыветрелым, средней прочности (ГОСТ 25100-2011 Приложение Б табл. Б.8, Б.9, Б.10, Б.11, Б.14, Б.15). Преобладающая форма обломков округлая и шаровидная. Степень окатанности хорошая, поверхность полированная или шершавая. У мелких зерен сохранилась первоначальная форма обломков, но углы и ребра стерты или сглажены. Заполнитель – суглинок. В галечниках встречены следующие разновидности пород: вулканические – гранитоиды 5%, базальты-9%; метаморфические – гранито-гнейсы-6%, кристаллические сланцы-8%; осадочные – известняки-34%, доломиты-21%, песчаники-17%. Наиболее распространенные среди встречающихся пород – известковистые породы. Валуны имеют размеры от 70 до 350мм и только редко достигают 40-50см. распределены в полезной толще равномерно, иногда образуя маломощные слои (до 50см). Преобладающая форма валунов – округлая, степень окатанности хорошая. Поверхность валунов полированная или шершавая. Петрографический состав их описан выше. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 84-ФГТ-ИИ-16 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | Таблица 10. Гранулометрический состав крупнообломочных грунтов Нормативные и расчетные показатели прочностных и деформационных характеристик IV ИГЭ принять: естественная влажность Wе – 17%; плотность предельно плотного грунта 'Р – 2,01т/м3; плотность предельно рыхлого грунта 'Рd – 1,72т/м3; галечники практически несжимаемы, модуль общей деформации Е0=39,10Па; угол естественного откоса φн –33,100; – замеры произведены по заполнителю удельное сцепление Сн –21,200; – замеры произведены по заполнителю коэффициент выветрелости Кwr-0,49; коэффициент истираемости Kfr-0,23. По результатам штамповых испытаний: Е=35,8МПа. Таблица 11. Сульфатная агрессивность грунтов на бетоны Таблица 12. Хлоридная агрессивность грунтов на бетоны 4. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ГРУНТЫ В пределах участка изысканий специфические грунты представлены просадочными грунтами. ИГЭ-II Суглинок легкий, пылеватый, твердый, среднепросадочный (Ps>Pбыт) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 84-ФГТ-ИИ-16 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

| 200- 40 | 40- 30 | 30- 20 | 20 10 | 10 5 | 5 2 | 2 1 | 1- 0,5 | 0,5- 0,05 | <0,05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 13 | 13 | 14 | 10 | 10 | 7 | 8 | 7 | 6 |

| № ИГЭ | SO42-, мг/кг | Сульфатная агрессивность грунтов для бетона марки W4-W20 по водонепроницаемости (таб. В.1, СП 28.1330.2011) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Портландцемент по ГОСТ 10178, ГОСТ 31108 | Портландцемент по ГОСТ 10178, ГОСТ 31108 с содержанием в клинкере C S не более 65%, С А - не более 7%, C A+C AF - не более 22% и шлакопортландцементе | Сульфатостойкие цементы по ГОСТ 22266 |
| 2 | 2857.2 | сильноагрессивные | сильноагрессивные | неагрессивный |

| № ИГЭ | Cl-, мг/кг | Хлоридная агрессивность для бетонов марки W4-W20 по водонепроницаемости (таб. В.2, СП 28.1330.2011) |
| --- | --- | --- |
| 2 | 28.4 | неагрессивный |

|  |  | В соответствии с компрессионными испытаниями проявляет просадочные свойства при нагрузке превышающей бытовое давление, Psl>Pбыт суглинок ИГЭ-2,. Нормативные значения начального просадочного давления, начальной просадочной влажности и величины относительной просадочности получены по результатам статистической обработки компрессионных испытаний и составляют: - начальное просадочное давление – Рsl = 0,066 МПа; Величина относительной просадочности еsl при давлениях: –Рбыт, еsl = 0,014; –Р = 0,1 МПа, еsl= 0,014; – Р = 0,2 МПа, еsl = 0,022; – Р = 0,3 МПа, еsl = 0,034; Просадка грунта от собственного веса составляет от 11,5 до 12,9см: Тип грунтовых условий по просадочности второй. Рекомендуется провести подготовку в соответствии с п. 6.1.22. СП 22.13330.2011. 5. СЕЙСМИЧЕСКОЕ МИКРОРАЙОНИРОВАНИЕ Территория участка изысканий расположена в сейсмическом районе. В соответсвии с Приложением Б СП 14.13330.2014 по населенному пункту г.Назрань расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSR-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности составляет А (10 %)-8баллов; для карты В (5 %)-9; для карты С(1%)- 10баллов. (табл. 1* СНиП II-7-81*). Категория грунтов для II ИГЭ по сейсмическим свойсвам согласно табл.1 СП 14.13330.2014 – III (третья). Расчетная сейсмичность площадки А (10 %)-9баллов; для карты В (5 %)-10; для карты С(1%)-11баллов. Категория грунтов для III, IV ИГЭ по сейсмическим свойсвам согласно табл.1 СП 14.13330.2014 – II (вторая). Расчетная сейсмичность площадки А (10 %)-8баллов; для карты В (5 %)-9; для карты С(1%)-10баллов. Согласно СНиП II-7-81 и карте общего сейсмического районирования территории РФ (СР-97) исходная сейсмичность г.Карабулака составляет 8 баллов с повторяемостью землетрясений один раз в 500 лет (карта А-Объекты массового строительства. По ГОСТ-27751- 88 с учётом изменений 2000-2003гг. это нормальный уровень ответственности для жилых, общественных, производственных, сельскохозяйственных зданий и сооружений) и 9,10 баллов с повторяемостью землетрясений один раз в 1000 лет (карты В и С-объекты повышенной ответственности и особо ответственные здания и сооружения). Карты А,В,С отражают |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 84-ФГТ-ИИ-16 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |